6000N双组份有机硅导热胶

- 简介

- 该产品A组份采用优质低粘度硅胶与几种不同规格助剂，经过特殊处理的超热导材料加之特殊的生产工艺研制而成，其主要特点，耐候性能佳，-40℃---250℃，高温环境下介电性能优良，固化后有一定的粘接强度，有弹性，广泛用于对导热，避震有较高要求元器件封装。

- 二、常规性能

| - 常规测试项目 | - 单位及条件 | - 6000NA | - 6000NB |
| --- | --- | --- | --- |
| - 外观 | - 目测 | - 黑色或白色粘稠膏状物 | - 无色透明液体 |
| 粘度 | - 40℃mpas | - 15000-18000 | - 11-12 |
| 保存期 |  | - 6个月 | - 6个月 |

- 三、使用工艺：

| - 测试项目 | - 单位及条件 | - 6000NA/B |
| --- | --- | --- |
| - 混合比例 | - 重量比 | - A:B=10:1 A:B=100:5 |
| - 可使用时间 | - 25℃min | - 40-60 |
| - 固化温度 | - 25℃/nrs | - 20-24 |

- 四、用途：

- 用于有高导热耐候，有弹性要求元器件的封装

- 五、固化后主要特性

| - 测试项目 | - 单位及条件 | - 6000NA/B |
| --- | --- | --- |
| - 邵氏硬度 | - snroeA | - 60-80 |
| - 击穿电压 | - KV／ｍｍ | - >15 |
| - 耐候性 | - ℃ | - -40℃—250℃ |
| - 导热系数 | - W/m.k | - 1.3-1.5 |

- 六：说明

- 导热系数具体数据系第三方实测数据

- 七、贮存、运输、包装

- 该产品属于非危险品，按一般化学品贮存

- 密封、干燥、通风贮存

- 包装规格：A: 500g   1kg   5kg   25kg   金属容器

- B：50g    100g   1kg   2kg    2.5kg    塑料容器