9001NC-1双组份硬性磁件环氧胶

- 简介：

- 该产品系双组份加温型灌注胶。A料主要成份：耐高温复合树脂，高环氧值活性稀释剂以及进口助剂等数种材料组合而成；B料主要成份：耐高温固化剂、促进剂及进口助剂复合而成，混合料与铁粉的含浸率佳。

二、常规性能：

| 项目 | 方法与条件 | 9001NC-1A | 9001NC-1B |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 目测 | 无色或黑色透明液体 | 淡黄色液体 |
| 粘度 | 40℃，mPa∙s | 1300~1500 | 20~25 |
| 混合料粘度 | 40℃，mPa∙s | 200~300 |  |
| 保存期 | 密封保存 | 1年 | 1年 |

- 使用工艺：

| 项目 | 单位及条件 | 9001NC-1A/B |
| --- | --- | --- |
| 混合比例 |  | 1:1 |
| 可使用周期 | 25℃，h | 3~4 |
| 建议与铁粉混合比 （仅供参考） | 重量比 | A : 铁粉 : B 1.13 : 10 : 1.13 |
| 固化条件 | ℃ | 90℃/1h + 110~120℃/2~3h |

注：可根据客户对磁件电感量的要求调整粘度

- 用途：

- 适用于各种规格及几何形状铁氧体的灌注。

- 固化后特性：

| 项目 | 单位条件 | 9001NC-1A/B |
| --- | --- | --- |
| Tg | ℃ | > 130 |
| 固化收缩率 | % | < 0.1 |

- 工艺说明：

1、A料使用前60℃~70℃在烘箱预热2~3h，按配比称量准确，混合料必须搅拌均匀。

2、混合料在50~60℃范围抽真空，确认无气泡，立即按混合料与铁粉的配比搅拌均匀，倒入专用模具中加温固化。

3、冷却后脱模，上数控铣床，按图纸要求编制程序进行铣切。

七、贮存运输及注意事项

1、该产品属于非危险品，按一般化学品储运。

2、密封、干燥、避光、通风处贮存。

3、注意事项

①A/B料必须抽真空，固化物中有气泡会影响铣切质量，产品报废率高。

②A/B料与铁粉严格按配比称量，必须搅拌均匀，否则模块上铣床铣切时会发软。

八、包装及规格：

塑料桶包装：5Kg、10Kg、25Kg/桶