9001NGG双组份耐200℃常温固化环氧胶

- 简介：

- 该型号双组份环氧胶耐200℃高温，常温固化、阻燃。

- 常规性能

| - 常规项目 | - 测试方法及条件 | - 9001NGGA | - 9001NGGB |
| --- | --- | --- | --- |
| - 外观 | - 目测 | - 乳白色、或其它 色泽粘稠液体 | - 浅黄色液体 |
| - 粘度 | - 40℃mpas | - 5000-8000 | - 2000-2400 |
| - 密度 |  | - 1.4-1.6 | - 1.3-1.4 |
| - 保质期 | - 密封保存 | - 6个月 | - 1年 |

- 使用工艺

| - 项目 | - 单位及条件 | - 9001NGGA/B |
| --- | --- | --- |
| - 混合比 | - 重量比 | - 1:1 |
| - 可使用时间 | - 25℃min | - 20-30min |
| - 固化条件 | - ℃ | - 25℃/24℃或50-60℃/2-3 |

- 用途

- 用于在常温固化条件下，能耐高温并阻燃，能粘接各类元器件，可封装，也可用于尼龙与金属的粘接。

- 固化后特性

| - 项目 | - 单位及条件 | - 9001NGG A/B |
| --- | --- | --- |
| - 硬度 | - Shore-D | - <80 |
| - 绝缘强度 | - 25℃kv/mm | - >18 |
| - 固化收缩率 | - ％ | - <0.3 |
| - 剥度强度 | - 工艺试验 | - 剥度时胶层破坏，被粘面有胶 |
| - 阻燃等级 | - UL | - V-0 |

- 注意事项、贮运：

- 器件被粘表面必须无油污，清洁，干燥

- 夏天配比：A：B=1:（0.85-0.95），冬天配比：A:B=1:（1.05-1.1）

- 冬季A、B料加温下降粘度应控制在40-45℃

- 混合料搅拌均匀后应在30分钟内用完，否则不粘

- 固化后48-72小时后各项性能指标特别是粘接强度达到最佳值

- 此类产品属于非危险品，按一般化学品贮存，密封通风干燥保存

- 包装规格：A料包装为5KG或25KG金属容器，B料包装为5KG或10KG塑料桶。