9001NL-2双组份酚醛及PVC板阻燃环氧涂层胶

- 简介

- 新能源机动车轻量化，阻燃是目前机动车改革必走之路，酚醛及PVC板替代金属势再必行，该胶就是专为粘接酚醛PVC等板材并达到阻燃要求的双组份环氧胶，其特点粘接及剪切强度佳，阻燃好。

- 常规性能：

| - 常规测试项目 | - 方法及条件 | - 9001NL-2A | - 9001NL-2B |
| --- | --- | --- | --- |
| - 外观 | - 目测 | - 黑色或按客户要求提供颜色粘稠液体 | - 浅黄色粘稠液体 |
| - 粘度 | - 40℃mpas | - 4000-7000 | - 4000-7000 |
| - 保质期 |  | - 6个月 | - 6个月 |

- 使用工艺：

| - 测试项目 | - 单位及条件 | - 9001NL-2A/B |
| --- | --- | --- |
| - 混合比 | - 重量比 | - 1:1 |
| - 可使用时间 | - 25℃min | - 30+5min |
| - 固化条件 | - ℃/n | - 25/24或50-60/2-3 |

- 用途：

- 用于在常温固化条件下，酚酞、PVC等板材的粘接，阻燃达到VL-0级

- 固化后特性

| - 测试项目 | - 单位及条件 | - 9001NL-2 A/B |
| --- | --- | --- |
| - 硬度 | - ShoreD | - >0+5 |
| - 绝缘强度 | - 25℃KV／mm | - >18 |
| - 固化收缩率 | - ％ | - <0.3 |
| - 剥离强度 | - 工艺试验 | - 在外力作用下剥离时胶层破坏，被粘面仍有胶存在 |

- 注意事项、贮运、运输：

- 酚酞、PVC板材被粘接面的表面必须无油污、清洁、干燥，最好是毛面

- 夏天配比：A：B=1:（0.85-0.95）重量比；冬天配比：A:B=1:（1.05-1.1）

- 混合料搅拌均匀后应在30min 内用完

- 固化后48-72小时后各项指标性能指标特别是粘接强度达到最佳值

- 该产品阻燃，按一般化学品贮存，密封，通风、干燥保存

- 包装规格：A料为25KG金属容器；B料为25KG塑料桶