NG2022-1耐湿、耐水复合型固化剂

- 简介：

- 该型号固化剂由粘接强度极强，耐水及完全固化后耐温110-120，根据客户提高耐温等级的特殊要求，可加耐温助剂，常温完全固化后，耐温可提高至180-200，另根据要求可提供配套的主剂及使用工艺。

- 用途：

- 适用于有粘接、耐水等特殊要求的灌封料及粘接剂。

- 技术指示：

| - 指标 | - 单位 | - 数据范围 |
| --- | --- | --- |
| - 胺值 | - mgK051/g | - 360-380 |
| - 粘度 | - 40℃mpas | - 600-1000 |
| - 色泽 | - Fe-Co | - ≤12 |
| - 胶化时间 | - 100g.25℃ | - 30-40 |
| - 参考配比 | - 与100gE51 | - 60-70 |
| - Tg | - ℃ | - 70-75 |

- 包装与储存：

- 1、25KG塑料桶，可根据客户要求包装。

- 储存时容器密封、通风、干燥。

- 本品属于非危险品，运输过程中避免泄漏、雨淋。